Data/hora: 03/06/2024 03:22:41

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Evaluation of nickel content in Ni-Mg-Al mixed oxides in steam reforming of simulated biogas.	
Autores: 	CORREIA, F. H.; CURADO, I. C.; GHESTI, G. F.; BRAGA, P. R. S.; MARINHO, A. L. A.; MATTOS, L. V.; NORONHA, F. B.; SOARES, I. P.; SCHULTZ, E. L.	
Data: 	2020-08-03	
Ano: 	2020	
Palavras-chave: 	Steam reforming; Mixed oxides; Biogás; Níquel; Oxido; Steam; Nickel; Catalysts; Oxides.	
Resumo: 	Ni-Mg-Al mixed oxides derived from hydrotalcite-like compounds were prepared by a co-precipitation technique, calcined at two temperatures (550 °C and 750 °C) and applied to steam reforming of simulated biogas. Three nickel contents were used in the catalysts (5, 10 and 15%). The catalysts were characterized by X ray fluorescence, N2 sorption techniques, X-ray diffraction and temperature-programmed desorption of CO2. Steam reforming experiments using simulated biogas were carried out at atmospheric pressure and 750 °C, using S/C ratio of 3.2. Catalysts calcined at 750 °C showed nickel and magnesium aluminate phases, resulting in lower density of basic sites. Conversion of CH4 ranged from 97.4 to 99.6% while CO2 conversion ranged from 58.5 to 63.5%. The H2/CO ratio ranged from 2.6 to 3.1. However, the values are not statistically different at a significance level of 0.05. Óxidos mistos de Ni?AMg-Al derivados de compostos tipo hidrotalcita foram preparados, seguindo técnica de coprecipitação, calcinados a duas temperaturas (550 °C e 750 °C) e aplicados a reforma a vapor de biogás simulado. Foram utilizados três teores de níquel (5, 10 e 15%). Os catalisadores foram caracterizados por fluorescência de raios x, adsorção de N2, difratometria de raios X, dessorção à temperatura programada de CO2 e análise termogravimétrica. Os experimentos de reforma a vapor foram conduzidos com biogás simulado, à pressão atmosférica e temperatura de 750 °C, utilizando uma razão molar vapor/carbono de 3,2. Os catalisadores calcinados a 750 °C apresentaram fases de aluminato de níquel e magnésio, resultando em menor densidade de sítios básicos. A conversão de CH4 variou de 97,4 a 99,6%, enquanto a conversão de CO2 variou de 58,5 a 63,5%. A relação H2/CO variou de 2,6 a 3,1. No entanto, os valores encontrados não são estatisticamente diferentes no nível de significância de 0,05.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Inglês	
Identificador: 	2177-0395

3715

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124168	
Editor: 	Brasília: Embrapa Agroenergia, 2020.	
Relação: 	Embrapa Agroenergia - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Agroenergia. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 24).	
Formato: 	27 p.