Data/hora: 01/06/2024 17:34:33

Provedor de dados: 	Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)	
País: 	Brazil	
Título: 	Controle de percolação em pequenos reservatórios.	
Autores: 	LOPES, P. R. C.; SILVA, A. de S.; SHARMA, P. N.	
Data: 	2004-11-30	
Ano: 	1991	
Palavras-chave: 	Reservatório; Percolação; Impermeabilizante; Material.; Água; Custo; Perda; Revestimento.; Water.	
Resumo: 	Uns dos principais fatores que contribuem para a baixa eficiencia de utilizacao de agua em pequenos reservatorios na regiao semi-arida sao as perdas por percolacao e por evaporacao. Desta forma, torna-se de fundamental importancia o desenvolvimento e utilizacao de tecnicas apropriadas para o controle destas perdas, principalmente em solos que apresentam baixo conteudo de argila. A percolacao depende muito das propriedades hidraulicas do solo, razao pela qual varia de um tipo para outro. Varios materiais impermeabilizantes foram testados com a finalidade de se determinar sua eficiencia no controle da percolacao. Os tratamentos testados foram: 1) testemunha (reservatorio de terra local sem revestimento); 2) reservatorio revestido com argila compactada e adicao de solucao de cloreto de sodio (NaCl); 3) Reservatorio revestido com plastico, tela e solo-cimento 1:12; 4) Reservatorio revestido com plastico coberto com hidroasfato, e 5) Reservatorio revestido com solo-cimento 1:12, seguido do plastico coberto com hidroasfalto e do solo-cimento 1:12. As reducoes das perdas por percolacao em relacao a testemunha foram de 97,6% para plastico, tela e solo-cimento; 93,7% para plastico e hidroasfalto e 78,7% para solo-cimento 1:12.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	0100-8951

30113

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/154425	
Editor: 	Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1991.	
Relação: 	Embrapa Semiárido - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Boletim de Pesquisa, 39).	
Formato: 	20 p.