Data/hora: 10/06/2024 03:30:16

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Características da madeira de seis espécies de eucalipto plantadas em Colombo - PR.
Autores: | PEREIRA, J. C. D.; MATTOS, P. P. de; SCHAITZA, E. G.
Data: | 2003-09-22
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Eucalyptus badjensis; Eucalyptus smithii; Híbrido cambiju; Propriedade física; Propriedade química; Chemicophysical properties.; Eucalyptus Paniculata.; Eucalipto; Eucalyptus robusta; Eucalyptus viminalis.
Resumo: | Foram analisadas as propriedades da madeira de seis espécies de Euca/yptus plantadas em Colombo, PR. As espécies estudadas foram Euca/yptus badjensis, E. panicu/ata, E. robusta, E. smithii, E. vimina/is e o híbrido cambiju. As variáveis foram densidade básica, poder calorífico, composição química, retratibilidade e o processo de secagem. Adicionalmente, os resíduos do tronco e os ramos foram quantificados e analisados como fonte de energia. Foram observadas diferenças significativas entre espécies para algumas propriedades da madeira. E. panicu/ata produziu a madeira mais densa e mais homogênea com relação à variação da densidade no sentido longitudinal. A madeira do híbrido cambiju mostrou-se dimensionalmente mais estável e, juntamente com a madeira de E. panicu/ata, foram aquelas de melhor comportamento no processo de secagem. E. panicu/ata e E. smithii produziram lenha de melhor qualidade.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1676-9449

32316

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/281005

Editor: | Colombo: Embrapa Florestas, 2003.

Relação:

Embrapa Florestas - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 15).

Formato: | 14 p.