Data/hora: 10/06/2024 01:00:00

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Análise de parâmetros anatômicos de traqueóides axiais das madeiras de quatro procedências de Pinus
Autores: | SOUZA, M. R. de; VICENTE, A. T. do V.; MOURA, V. P. G.; FIORENTINI, E. A.
Data: | 2006-06-05
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Traqueóides axiais; Parâmetros anatômicos.; Análise.; Pinus.
Resumo: | O Pinus tecunumanii é uma espécie de alto valor econômico, e de grande potencial para ser usado em programas de reflorestamento no Brasil. As características anatômicas de sua madeira ainda não são conhecidas e para tanto foi determinado e analisado neste trabalho o comprimento, o diâmetro máximo, o diâmetro do lúmen e a espessura da parede, de traqueóides axiais da madeiras de três procedências de Pinus tecunumanii e de uma procedência de Pinus caribaea var. hondurensis , espécie mais conhecida no Brasil. As árvores estudadas tinham 19 anos de idade e as amostras da madeira foram retiradas de árvores em experimento localizado em Planaltina -, DF, tendo sua madeira ainda apresentado características juvenis com leve tendência de crescimento no comprimento das traqueóides. Nas quatro amostras foram observadas semelhança quanto ao comprimento das traqueóides e sua distribuição ao longo do diâmetro da árvore. Os demais parâmetros mostraram diferenças podendo-se separá-las em dois grupos: P. tecunumanii procedência de Mount Pine Ridge e Pinus caribaea var hondurensis procedência de Poptun num extremo menor e Pinus tecunumanii procedência de Montebello e de San Jerônimo no outro extremo. Próximo à medula a madeira se mostrou de qualidade inferior à madeira próximo a casca. Houve uma tendência de aumento nos comprimentos dos traqueóides axiais nos anéis próximos à casca em relação aos anéis próximos à medula foi observada. Os traqueóides apresentaram o diâmetro máximo e o diâmetro do lume, em média, menores nos anéis próximos à medula em relação aos próximos à casca.. Os traqueóides apresentaram a espessura da parede, em média, maior nos anéis próximos à casca. Apesar da idade as árvores apresentaram características de madeira juvenil e consequentemente baixa massa específica limitando seu uso em grandes estruturas.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

26772

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/187179

Editor: | Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005.

Relação:

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 97).

Formato: | 22 p.