Data/hora: 02/06/2024 03:47:02

Provedor de dados: | PFB - Pesquisa Florestal Brasileira
País: | Brazil

Título:

Propriedades físico-mecânicas da madeira de Chrysophyllum marginatum

Physical and mechanical properties of Chrysophyllum marginatum wood

Autores: | Albarello de Cezaro, Jussan; Trevisan, Rômulo; Balbinot, Rafaelo.
Data: | 2016-06-30
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Shrinkage; Anisotropic coefficient; Static bending Propriedades físico-mecânicas da madeira  Tecnologia da madeira Retratibilidade; Coeficiente anisotrópico; Flexão estática.
Resumo: | Esse estudo objetivou avaliar as propriedades físico-mecânicas da madeira de Chrysophyllum marginatum (Hook. e Arn.) Radlk. Foram utilizadas três árvores com 20,3 ± 6 cm de diâmetro. Por regressão, determinou-se a variação no sentido base-topo de retratibilidade, coeficiente anisotrópico, teor de umidade saturado e massa específica básica. Para caracterizar a flexão estática na primeira tora, nas condições úmida e seca ao ar, foi realizada análise de variância pelo teste de Tukey. Observou-se decréscimo das contrações radial e tangencial e da massa específica básica da madeira no sentido base-topo, inversamente ao teor de umidade saturado, que apresentou uma variação crescente. Na análise do coeficiente anisotrópico, verificou-se uma tendência de acréscimo até 1,30 m de altura, seguido de estabilização a partir dessa posição até o topo. A contração longitudinal apresentou tendência de decréscimo até, aproximadamente, 40% de altura, seguido de acréscimo até a altura de inserção do primeiro galho vivo. As médias do coeficiente anisotrópico e da massa específica básica foram 2,3 kg m-3 e 594 kg m-3, respectivamente. A condição de umidade seca ao ar apresentou maior resistência à flexão estática do que quando saturada e os valores dos módulos de elasticidade e de ruptura foram semelhantes aos encontrados em estudos de Eucalyptus saligna e Carya illinoinensis.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português

Identificador:

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/884

10.4336/2016.pfb.36.86.884

Editor: | Embrapa Florestas

Relação:

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/884/484

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/downloadSuppFile/884/702

Formato: | application/pdf

Fonte:

Brazilian Journal of Forestry Research; v. 36, n. 86 (2016): abr./jun.; 135-143

Pesquisa Florestal Brasileira; v. 36, n. 86 (2016): abr./jun.; 135-143

1983-2605

1809-3647

Fonte:

Direitos autorais 2016 Pesquisa Florestal Brasileira

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0