Data/hora: 05/06/2024 18:21:15

Provedor de dados: | 190
País: | Brazil

Título:

Densidade energética de briquetes de biomassa lignocelulósica e sua relação com os parâmetros de briquetagem

Energy density of lignocellulosic biomass briquettes and its relationship with briquetting parameters

Autores: | Souza, Frederico de; Vale, Ailton Teixeira do.
Data: | 2016-12-30
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Energia da Biomassa Vegetal; Briquetagem Bioenergia; Compactação de biomassa; Resíduos agroflorestais Bioenergy; Biomass compression Agroforestry waste.
Resumo: | A densidade energética é uma das principais propriedades que definem a qualidade do briquete, pois resume as características químicas, as condições de umidade e a quantidade de calor do produto final em uma única variável. Para analisá-la, foram confeccionados seis briquetes por tratamento (pinus, tauari, cumaru, casca de arroz, bagaço de cana e torta de pinhão manso) em uma prensa briquetadeira Lippel modelo LB-32 com 40 g de biomassa cada e 5 min de prensagem. Os parâmetros de briquetagem foram: duas temperaturas (130 e 200 ºC), duas pressões de compactação (80 e 120 kgf cm-²) e dois tamanhos de partículas (grossas – retidas em peneira 35 mesh; finas – não retidas a 35 mesh). A densidade energética foi obtida multiplicando-se o poder calorífico útil pela densidade aparente. Adicionalmente, realizou-se a análise química imediata. Os resíduos florestais tiveram o carbono fixo 9,0% superior e cinzas 2,3% inferior, comparados aos resíduos agrícolas. A densidade aparente dos briquetes variou de 1,088 a 1,305 g cm-³ e a densidade energética entre 3,11 – 4,67 Gcal m-³. Os briquetes de cumaru foram considerados de melhor qualidade, com densidades aparente e energética de 1,23 g cm-³ e 4,61 Gcal m-³, respectivamente. Concluiu-se que o efeito da temperatura favoreceu a qualidade do briquete, superando os efeitos da pressão de compactação e tamanho da partícula.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português

Identificador:

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/879

10.4336/2016.pfb.36.88.879

Editor: | Embrapa Florestas

Relação:

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/879/533

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/downloadSuppFile/879/698

/*ref*/Aboyade, A. O et al. Non-isothermal kinetic analysis of the devolatilization of corn cobs and sugar cane bagasse in an inert atmosphere. Thermochimica Acta, v. 517, n. 1-2, p. 81-89, 2011. DOI: 10.1016/j.tca.2011.01.035.

/*ref*/American Society for Testing Materials. ASTM D1762-84: standard test method for chemical analysis of wood charcoal. Philadelphia, 2007. 2 p.

/*ref*/American Society for Testing Materials. ASTM E711-87: standard test method for gross calorific value of refuse-derived fuel by the bomb calorimeter. Philadelphia, 2004. 8 p.

/*ref*/Brand, M. A. et al. Influência da pressão e material nas propriedades de briquetes de biomassa florestal. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE FLORESTAS ENERGÉTICAS, 1., 2009, Belo Horizonte. Anais... Colombo: Embrapa Florestas, 2009. (Embrapa Florestas. Documentos, 178).

/*ref*/Brito, J. O. Expressão da produção florestal em unidades energéticas, In: CONGRESSO FLORESTAL PANAMERICANO, 1.; CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 7., 1993, Curitiba. Floresta para o desenvolvimento: política, ambiente, tecnologia e mercado: anais. São Paulo: SBS; [S.l.]: SBEF, 1993. p. 280-282.

/*ref*/Brito, J. O. &amp; Barrichelo, L. E. G. Aspectos técnicos da utilização da madeira e carvão vegetal como combustíveis. In: SEMINÁRIO DE ABASTECIMENTO ENERGÉTICO INDUSTRIAL COM RECURSOS FLORESTAIS, 2., 1982, São Paulo. Palestras apresentadas. São Paulo: Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, 1982. p. 101-137.

/*ref*/Calegari, L. et al. Características de algumas biomassas usadas na geração de energia no Sul do Brasil. Biomassa &amp; Energia, v. 2, n. 1, p. 37-46, 2005.

/*ref*/Couto, L. C. &amp; Barcellos, D. C. As relações água-madeira e sua influência nas propriedades físicas. Biomassa &amp; Energia, v. 4, n. 2, p. 173-190, 2011.

/*ref*/Furtado, T. S. et al. Variáveis do processo de briquetagem e qualidade de briquetes de biomassa florestal. Pesquisa Florestal Brasileira, v. 30, n. 62, p. 101-106, 2010. DOI: 10.4336/2010.pfb.30.62.101.

/*ref*/Gomide, R. Estequiometria industrial. 3. ed. São Paulo: Cenpro, 1984. 423 p.

/*ref*/Horst, D. Avaliação da produção energética a partir de ligninas contidas em biomassas. 2013. 106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa.

/*ref*/IBM. Released 2010: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 19.0. Armonk, NY: 2010.

/*ref*/Jenkins, B. M. Fuel properties for biomass materials. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATION AN MANAGEMENT OF ENERGY IN AGRICULTURE: THE ROLE BIOMASS FUELS, 1., 1990, New Delhi. Proceedings... Ludhiana: Punjab Agricultural University, 1990. p. 21-23.

/*ref*/Kaliyan, N. &amp; Morey, R. V. Factors affecting strength and durability of densified biomass products. Biomass and Bioenergy, v. 33, n. 3, p. 337-359, 2009.

/*ref*/Karunanithy, C. et al. Physiochemical characterization of briquettes made from different feedstocks. Biotechnology Research International, v. 2012, ID 165202, p. 1-12, 2012. DOI: 10.1155/2012/165202.

/*ref*/Kurniawan, A. &amp; Ismadji, S. Potential utilization of Jatropha curcas L. press cake residue as new precursor for activated carbon preparation: Application in methylene blue removal from aqueous solution. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, v. 42, n. 5, p. 826-836, 2011. DOI: 10.1016/j.jtice.2011.03.001.

/*ref*/Labegalini, A. Obtenção de biochar a partir da pirólise rápida da torta de pinhão manso: uso como adsorvente e suporte. 2013. 116 f. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) - Instituto de Química Ambiental, Universidade Federal de Lavras, Lavras.

/*ref*/Macêdo, L. A. Influência da composição da biomassa no rendimento em condensáveis do processo de torrefação. 2012. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade de Brasília, Brasília, DF.

/*ref*/McKendry, P. Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. Bioresource Technology, n. 83, p. 37-46, 2002. DOI: 10.1016/S0960-8524(01)00118-3.

/*ref*/Melo, R. R. et al. Variação radial e longitudinal da densidade básica da madeira de Pinus elliottii Engelm. com diferentes idades. Ciência da Madeira, v. 4, n. 1, p. 83-92, 2013.

/*ref*/Olakeji, J. T. &amp; Enweremadu, C. C. The effects of some processing parameters on physical and densification characteristics of corncob briquettes. International Journal of Energy Engineering, n. 2, v. 1, p. 22-27, 2012.

/*ref*/Pinheiro, G. F. et al. Densidade energética de resíduos vegetais. Biomassa &amp; Energia, v. 2, n. 2, p. 113-123, 2005.

/*ref*/Protásio, T. P. et al. Compactação de biomassa vegetal visando à produção de biocombustíveis sólidos. Pesquisa Florestal Brasileira, v. 31, n. 68, p. 273-283, 2011. DOI: 10.4336/2011.pfb.31.68.273.

/*ref*/Quirino, W. F. &amp; Brito, J. O. Características e índice de combustão de briquetes de carvão vegetal. Brasília, DF: IBAMA, Laboratório de Produtos Florestais, 1991. (Série técnica, n. 13).

/*ref*/Quirino, W. F. et al. Densitometria de raios x na análise da qualidade de briquetes de resíduos de madeira. Scientia Forestalis, v. 40, n. 96, p. 525-536, 2012.

/*ref*/Quirino, W. F. et al. Poder calorífico da madeira e de resíduos lignocelulósicos. Biomassa &amp; Energia, v. 1, n. 2, p. 173-182, 2004.

/*ref*/Paula, L. E. e R. et al. Characterization of residues from plant biomass for use in energy generation. Cerne, v. 17, n. 2, p. 237-246. 2011a. DOI: 10.1590/S0104-77602011000200012.

/*ref*/Paula, L. E. e R. et al. Produção e avaliação de briquetes de resíduos lignocelulósicos. Pesquisa Florestal Brasileira, v. 31, n. 66, p. 103-112, 2011b. DOI: 10.4336/2011.pfb.31.66.103.

/*ref*/Ribeiro, R. F. L. Avaliação de tortas de oleaginosas com potencial para produção de biodiesel na obtenção de materiais adsorventes para remoção de metais em meio aquoso. 2012. 159 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

/*ref*/Silva, C. V. Caracterização do bio-óleo produzido por pirólise rápida do bagaço de cana de açúcar. 2013. 90 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

/*ref*/Souza, M. M. et al. Estimativa de poder calorífico e caracterização para uso energético de resíduos da colheita e do processamento de Pinus taeda. Floresta, v. 42, n. 2, p. 325-334, 2012a. DOI: 10.5380/rf.v42i2.26593.

/*ref*/Souza, S. N. M. et al. Potencial de geração de bioeletricidade com casca de arroz no Brasil. Cultivando o Saber, v. 5, n. 1, p. 1-8, 2012b.

/*ref*/Technical Association of Pulp and Paper. Sampling and preparation wood for analysis: T 257 om – 88. Atlanta, 1996.

/*ref*/Vale, A. T. et al. Caracterização energética e rendimento da carbonização de resíduos de grãos de café (Coffea arabica, L) e de madeira (Cedrelinga catenaeformis, Duke). Cerne, n. 13, p. 416-420, 2007.

/*ref*/Vale, A. T. et al. Potencial energético da biomassa e carvão vegetal do epicarpo e da torta de pinhão manso (Jatropha curcas). Cerne, v. 17, n. 2, p. 267-273, 2011. DOI: 10.1590/S0104-77602011000200015.

Formato: | application/pdf

Fonte:

Brazilian Journal of Forestry Research; v. 36, n. 88 (2016): out./dez.; 405-413

Pesquisa Florestal Brasileira; v. 36, n. 88 (2016): out./dez.; 405-413

1983-2605

1809-3647

Fonte:

Direitos autorais 2016 Pesquisa Florestal Brasileira

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0