Data/hora: 09/06/2024 12:33:07

Provedor de dados: 	190	
País: 	Brazil	
Título: 	Produção de painéis aglomerados  da madeira de desrama de Acacia mangium

Particleboard production from Acacia mangium pruning wood	
Autores: 	Guimarães Junior, José Benedito; Araújo, Bruna Layara Messias; Lopes, Olívia Pereira; Mendes, Rafael Farinassi; Mendes, Lourival Marin.	
Data: 	2013-12-31	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Tecnologia da Madeira Aglomerados convencionais; Desrama; Acacia mangium Willd.	
Resumo: 	Esse trabalho teve como objetivo a avaliar a qualidade de painéis aglomerados de madeira de desrama de Acacia mangium Willd, de forma comparativa com painéis de Pinus oocarpa e Eucalyptus grandis. A madeira de A. mangium foi obtida no Sul do estado do Piauí e as amostras de madeira de P. oocarpa e E. grandis foram coletadas em plantios na cidade de Lavras, MG. Para a produção dos painéis foi utilizado 8% de adesivo uréia-formaldeído e 1% de parafina. Os painéis foram prensados a 160 ºC, pressão de 3,92 MPa por 8 minutos. Considerando as propriedades físicas, os painéis de madeira de desrama de A. mangium e P. oocarpa apresentaram os melhores resultados, com destaque para a desrama de A. mangium ., uma vez que apresentou valores de inchamento em espessura inferiores aos exigidos pela norma CS 236-66. De acordo com a mesma norma, apenas E. grandis apresentou resultados acima das exigências para o módulo de elasticidade e todos os materiais apresentaram desempenho superior às referências normatizadas para o módulo de ruptura. Para tração perpendicular destacaram-se os painéis produzidos com a madeira de desrama de A. mangium e E. grandis, com . valores elevados para essa propriedade mecânica.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/434

10.4336/2013.pfb.33.76.434	
Editor: 	Embrapa Florestas	
Relação: 	http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/434/337	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Brazilian Journal of Forestry Research; v. 33, n. 76 (2013): out./dez.; 387-391

Pesquisa Florestal Brasileira; v. 33, n. 76 (2013): out./dez.; 387-391

1983-2605

1809-3647	
Fonte: 	Direitos autorais 2015 Pesquisa Florestal Brasileira

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0