Data/hora: 02/06/2024 17:57:16

Provedor de dados: 	PFB - Pesquisa Florestal Brasileira	
País: 	Brazil	
Título: 	Qualidade de painéis LVL produzidos com madeira de clones de Eucalyptus urophylla

Quality of LVL panels produced with wood from Eucalyptus urophylla clones	
Autores: 	Guimarães Junior, José Benedito; Protásio, Thiago de Paula; Mendes, Rafael Farinassi; Mendes, Lourival Marin; Guimarães, Bárbara Maria Ribeiro; de Siqueira, Humberto Fauller.	
Data: 	2015-09-30	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Painéis de Madeira Propriedades físicas e mecânicas; Painéis laminados; Resorcinol-formaldeído Physical and mechanical properties; Laminated panels; Resorcinol-formaldehyde.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi verificar a qualidade de painéis LVL produzidos com a madeira de cinco clones de Eucalyptus urophylla. Para cada clone foram produzidos cinco painéis LVL, com lâminas de 2 mm de espessura, adesivo resorcinol-formaldeído com gramatura de 320 g m-², pressão de 1,47 MPa durante o período de 8 h a temperatura ambiente. De maneira geral, todos os clones apresentaram potencial para a produção de painéis LVL, com destaque para o clone 26, por apresentar melhor desempenho com relação às propriedades físicas e resistência à colagem.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/797

10.4336/2015.pfb.35.83.797	
Editor: 	Embrapa Florestas	
Relação: 	http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/797/439

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/downloadSuppFile/797/631	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Brazilian Journal of Forestry Research; v. 35, n. 83 (2015): jul./set.; 307-313

Pesquisa Florestal Brasileira; v. 35, n. 83 (2015): jul./set.; 307-313

1983-2605

1809-3647	
Fonte: 	Direitos autorais 2015 Pesquisa Florestal Brasileira

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0