Data/hora: 09/06/2024 03:59:02

Provedor de dados: | PFB - Pesquisa Florestal Brasileira
País: | Brazil

Título:

Tratamento térmico da madeira em atmosfera de glicerina

Wood heat treatment in glycerin atmosphere

Autores: | Pertuzzatti, Anderson; Missio, André Luiz; Gatto, Darci Alberto; Farias, Jorge Antônio; Haselein, Clóvis Roberto.
Data: | 2016-12-30
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Tecnologia da Madeira; Tratamentos térmicos Biodiesel; Higroscopicidade; Colorimetria Biodiesel; Hygroscopicity; Colorimetry.
Resumo: | O presente estudo visou avaliar tratamentos térmicos na madeira sob atmosfera de glicerina, que é resíduo da indústria de biodiesel, além de direcionar o produto obtido para os nichos de mercado da indústria madeireira. Foram selecionadas seis árvores de Eucalyptus grandis e E. cloeziana provenientes de plantios homogêneos com 21 anos. Dessas, foram confeccionados os corpos de prova e encaminhados para um banho de óleo laboratorial contendo glicerina bruta pré-aquecida a 50 °C. Os tratamentos consistiram no aquecimento da madeira em atmosfera de glicerina a 125 °C e 165 °C, por 30 min, além das amostras controle. Na sequência, foi quantificada a variação percentual de massa, o teor de umidade de equilíbrio e a absorção máxima de água. Ainda, foram quantificados os parâmetros colorimétricos, conforme o sistema CIEL*a*b*. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com duas temperaturas, e o tratamento controle. A utilização da glicerina na termorretificação reduziu o teor de umidade de equilíbrio e provocou o escurecimento superficial da madeira. Entretanto, a madeira tratada apresentou restrições de uso em contato com a água, podendo ser utilizada em ambientes internos.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português

Identificador:

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1183

10.4336/2016.pfb.36.88.1183

Editor: | Embrapa Florestas

Relação:

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1183/537

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/downloadSuppFile/1183/1056

Formato: | application/pdf

Fonte:

Pesquisa Florestal Brasileira; v. 36, n. 88 (2016): out./dez.; 443-449

Brazilian Journal of Forestry Research; v. 36, n. 88 (2016): out./dez.; 443-449

1983-2605

1809-3647

Fonte: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0