Data/hora: 12/06/2024 17:17:35

Provedor de dados: | 51
País: | Argentina
Título: | Anatomía del leño y dendrologia del quebracho iagunero Aspidosperma triternatum (Apocynaceae)
Autores: | Moglia,J. G; González,D; Sánchez,V.
Data: | 2012-06-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Aspidosperma triternatum; Xilema secundario; Anatomía; Dendrología.
Resumo: | El presente trabajo tiene como objetivos describir las características dendrológicas y la anatomía del xilema secundario de A. triternatum, N. Rojas Apocynaceae, árbol endémico del Chaco Húmedo de Argentina y Paraguay. Las muestran provienen de la localidad de Ingeniero Juárez, Formosa. Muestras de madera y corteza de 5 individuos adultos, se extrajeron del fuste a 1,30 m de altura. Las descripciones anatómicas se realizaron siguiendo la terminología del Comité de IAWA. A. triternatum tiene corteza en placas, rectangulares a isodiametricas. La madera, es color blanco - amarillento a ocre no presenta distinción entre albura y duramen, posee textura fina homogénea y grano oblicuo a entrelazado. Los anillos de crecimiento están escasamente demarcados por una banda de fibras radialmente aplastadas y con paredes engrosadas. La porosidad es difusa no uniforme, con numerosos vasos solitarios de contorno oval. El parénquima axial es apotraqueal difuso y difuso en agregados a reticulado. Los radios son numerosos, comúnmente triseriados, homocelulares, ocasionalmente agregados. Las fibras y fibrotraqueidas son medianas, con paredes engrosadas y puntuaciones rebordeadas. La anatomía del xilema secundario de Aspidosperma triternatum sigue el patrón general descripto para la familia Apocinácea y presenta características xilológicas similares a las restantes especies del género que vegetan en Argentina.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722012000100002
Editor: | Sociedad Argentina de Botánica
Formato: | text/html
Fonte: | Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica  v.47 n.1-2 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess