Data/hora: 11/06/2024 12:39:14

Provedor de dados: | Bragantia
País: | Brazil
Título: | Deslignificação dos resíduos agrícolas da cultura da mamona para produção de celulose e papel
Autores: | Azzini,Anísio; Savy Filho,Ângelo; Salgado,Antonio Luiz de Barros; Arnaldi,Francisca Zuleide.
Data: | 1984-01-01
Ano: | 1984
Resumo: | Foram estudados os resíduos agrícolas da cultura da mamona (cultivar IAC-80), visando a sua conversão em celulose para papel, mediante os processos alcalinos soda e sulfato. A quantidade estimada desse material nas áreas dos experimentos foi 17, 20 e 26t/ha, respectivamente, para as regiões de Campinas, Tatuí e Tietê. A densidade básica dos caules e ramos da mamona em comparação com as madeiras é baixa (0,228g/cm³). O estudo micrométrico mostrou que as fibras do líber são extremamente longas (5,51mm), contrastando com as fibras curtas do lenho (0,87mm). Os valores obtidos para as diversas características tecnológicas estudadas evidenciam a possibilidade técnica de utilizar esse resíduo agrícola para produção de celulose e papel, ressaltando que seu principal inconveniente é o elevado teor de medula (21,17%). A fração medular, por não ser fibrosa, influi negativamente no rendimento em celulose e no consumo de reagentes químicos.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051984000200022
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051984000200022
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.43 n.2 1984
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess