Data/hora: 09/06/2024 17:39:28

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Variações dos teores de fibras celulósicas e amido no colmo de bambu
Autores: | Azzini,Anisio; Arruda,Maria Carla Queiroz de; Tomazello Filho,Mário; Salgado,Antônio Luiz de Barros; Ciaramello,Dirceu.
Data: | 1987-01-01
Ano: | 1987
Palavras-chave: | Bambu; Bambusa vulgaris Schrad.; Fibras celulósicas e amido.
Resumo: | Em colmos de Bambusa vulgaris Schrad. com três anos de idade, determinaram-se as variações da densidade básica e teores de fibras celulósicas e amido nos sentidos axial e radial do colmo, visando obter informações tecnológicas para otimizar a produção conjunta de fibras celulósicas e amido a partir do bambu. A amostragem, tanto no sentido axial como no radial, foi realizada em cinco regiões, considerando, respectivamente, o comprimento útil do colmo (base, 25, 50, 75 e 100% do comprimento útil) e a espessura da parede do colmo, que foi dividida em cinco camadas iguais. Os resultados mostraram que os menores valores para a densidade básica foram obtidos na região basal (0,660 g/cm³) e nas camadas mais internas da parede do colmo (0,690 g/cm³). Os teores de fibras celulósicas (38,7 a 40,1%) e amido (26,2 a 29,7%) não variaram significativamente ao longo do comprimento do colmo. No sentido radial as concentrações de libra celulósicas variaram de 28,3 a 48,8%, sendo o valor mais elevado obtido na região externa do colmo. Para os teores de amido (20,0 a 35,1%), o maior valor foi observado na região interna do colmo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051987000100015
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051987000100015
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.46 n.1 1987
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess