Data/hora: 13/06/2024 06:54:14

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Implantação de biomembrana de colágeno tratada em solução alcalina ou conservada em glicerina a 98% na parede abdominal de equinos	
Autores: 	Vulcani,Valcinir Aloisio Scalla; Macoris,Delphim da Graça; Plepis,Ana Maria de Guzzi; Martins,Virgínia da Conceição Amaro; Franzo,Vanessa Sobue; Rabelo,Rogério Elias; Sant'Ana,Fabiano José Ferreira de.	
Data: 	2013-08-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Biomateriais; Implante; Cicatrização; Cirurgia reparadora.	
Resumo: 	Objetivou-se, neste trabalho, obter biomembranas de colágeno tratadas em solução alcalina por 72 horas (GE), a partir de centros tendinosos diafragmáticos de equinos e comparar sua biocompatibilidade com membranas conservadas em solução de glicerina a 98% (GG) e membranas não tratadas (GC). As membranas foram implantadas na fáscia interna do músculo reto do abdome de equinos e retiradas, juntamente com os tecidos adjacentes, aos sete, 63 e 126 dias pós-operatórios para a preparação de lâminas histológicas. O estudo histomorfométrico das lâminas revelou processo inflamatório mais intenso para os implantes GG e CC e cicatrização mais rápida para os implantes GE. Concluiu-se que as biomembranas colagênicas tratadas em solução alcalina são mais biocompatíveis do que biomembranas conservadas em glicerina 98%.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000800013	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782013005000100	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.43 n.8 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess