Data/hora: 16/06/2024 17:15:14

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Síntese de hidrogéis e cinética de liberação de amônio e potássio
Autores: | Aouada,Fauze Ahmad; Moura,Márcia Regina de; Menezes,Eveline de Abreu; Nogueira,Ana Rita de Araújo; Mattoso,Luiz Henrique Capparelli.
Data: | 2008-08-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Sulfato de amônio; Fosfato de potássio; Detecção de nutrientes; Poliacrilamida; Fertilidade do solo.
Resumo: | Hidrogéis produzidos a partir de poliacrilamida (PAAm) foram sintetizados e suas eficiências para liberação controlada de NH4+ e K+ contidos em fertilizantes foram avaliadas. Os hidrogéis foram sintetizados em solução aquosa a partir da polimerização do monômero acrilamida (AAm) em duas concentrações (3,6 e 21,7 %), em presença do agente de reticulação N', N-metileno-bis-acrilamida (MBAAm) e catalisador N, N, N', N'-tetrametil etilenodiamina (TEMED). A fixação de nutrientes ocorreu submetendo-se os hidrogéis à solução aquosa com concentrações de 86 e 82 mg L-1 de K+ e NH4+. As propriedades hidrofílicas, espectroscópicas e morfológicas foram investigadas por meio de medidas de grau de intumescimento (Q), por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e por meio de imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os teores de NH4+ e K+ liberados em meio aquoso foram monitorados em intervalos de tempo de 1, 2, 4, 18, 26 e 50 h por espectrofotometria com análise por injeção em fluxo e por fotometria de chama. Os resultados de grau de intumescimento mostraram que hidrogéis com nutrientes fixados são mais hidrofóbicos. Observações em MEV revelaram decréscimo no tamanho médio dos poros para os hidrogéis com maior quantidade de acrilamida. A cinética de liberação controlada de NH4+ e K+ permitiu inferir que o hidrogel sintetizado com 21,7 % de AAm apresentou maior potencial na liberação controlada dos nutrientes, principalmente NH4+.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000400029
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832008000400029
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.32 n.4 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess