Data/hora: 09/06/2024 16:55:47

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Aplicações do método de ensaio esclerométrico em peças de eucalipto saligna sm	
Autores: 	Soriano,Julio; Gonçalves,Raquel; Bertoldo,Cinthya; Trinca,Alex J.	
Data: 	2011-03-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Dureza da madeira; Ultrassom; Ensaios não destrutivos.	
Resumo: 	Neste trabalho é avaliada a tendência de correlações entre as resistências a compressão paralela e normal às fibras, por meio de ensaios destrutivos normalizados e parâmetros do ensaio do método esclerométrico. Também se fez comparação com o método de ensaio não destrutivo de ultrassom. Três séries de corpos de prova foram extraídas de uma tora de Eucalyptus saligna e ensaiadas na condição de madeira saturada. Dos resultados dos impactos esclerométricos para as três direções anatômicas avaliadas (paralela às fibras, radial e tangencial) foram verificados coeficientes de variação inferiores a 9%. Da análise das tendências de correlações de resistência a compressão com os resultados da esclerometria e ultrassonografia, foram constatados os melhores ajustes para a direção paralela às fibras. Tendo em vista os resultados obtidos, pode-se concluir que a técnica de esclerometria mostrou-se capaz para identificar a homogeneidade do lote ensaiado, justificando haver possibilidades de aplicações do método à madeira.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300015	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662011000300015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.3 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess