Consulta: creatorFacets:"Benatti Junior,Romeu"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 10/06/2024 02:34:58

Características tecnológicas dos caules de juta visando à produção de pastas celulósicas para papel
Provedor de dados: 53
Autores: Azzini,Anísio; Benatti Junior,Romeu; Arruda,Maria Carla Queiroz de.
Foram estudadas seis variedades de juta quanto à densidade básica do caule e seus teores em líber, lenho, fibra, celulose e dimensões das fibras. Os valores para a densidade básica, de 0,270 a 0,335g/cm³, evidenciaram suas diferenças tecnológicas. Os caules da variedade introduzida sob nº I-52445 foram os menos densos, com menores teores de fibra e de celulose. Os teores de líber (36,6 a 40,6%), lenho (59,4 a 63,4%), fibra (17,3 a 22,0%) e celulose (42,4 a 45,4%), bem como o estudo micrométrico das fibras liberianas e lenhosas, evidenciaram as possibilidades de utilização dos caules de juta como matéria-prima para produção de fibras celulósicas para papel.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Juta; Fibras; Celulose.
Ano: 1986
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051986000200005

Comparação entre três sistemas de manejo do solo em cultura de milho
Provedor de dados: 53
Autores: Moreira,Cláudio Alves; Benatti Junior,Romeu; Martins,Fernando Picarelli; Silveira,Gastão Moraes da; Costa,João Aureliano de Souza.
Três sistemas de manejo do solo em cultura do milho (cultivo convencional, cultivo reduzido e plantio direto) foram comparados do ponto de vista de consumo de combustível e rendimento operacional, mediante a análise de resultados de experimentos realizados em campo de produção da Estação Experimental de Jundiaí, com duração de cinco anos (de 1978/79 a 1982/83). A produtividade, também objeto de análise, foi tomada como fator condicionante. Não foram constatadas diferenças significativas entre os três sistemas quanto à produtividade, tendo, porém, os mesmos diferido entre si quanto ao consumo de combustível e rendimento operacional. O sistema que apresentou menor consumo e exigiu o menor número de horas de trabalho por hectare foi o plantio direto, seguido...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de manejo do solo; Cultura do milho.
Ano: 1985
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051985000200007

Caracterização tecnológica de espécies liberianas para o estabelecimento de métodos de análise quantitativa de fibras
Provedor de dados: 53
Autores: Azzini,Anisio; Salgado,Antonio Luiz de Barros; Benatti Junior,Romeu; Costa,Antonio Alberto.
Procedeu-se à caracterização tecnológica de cinco espécies não arbóreas fornecedoras de fibras liberianas, visando, principalmente, ao estabelecimento de novo método de análise quantitativa de fibras têxteis e celulósicas. Essas espécies - Crotalaria juncea, Hibiscus cannabinus, Corchorus capsularis, Urena lobatta e Boehmeria nivea - foram coletadas em 1987, de experimentos desenvolvidos no Centro Experimental de Campinas e na Estação Experimental de Pariquera-Açu do Instituto Agronômico (IAC). Os resultados mostraram variações tecnológicas significativas entre tais espécies. A crotalária, com o menor teor de líber (19,65%) apresentou o maior teor de fibras celulósicas totais (54,84%), provenientes das frações liberianas e lenhosas do caule. Para as demais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Espécies não arbóreas; Fibras têxteis e celulósicas; Métodos de determinação.
Ano: 1993
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051993000100004