Consulta: creatorFacets:"Caetano,Josiane"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 26/07/2024 22:53:49

Biossorção de cobre utilizando-se o mesocarpo e o endocarpo da macadâmia natural e quimicamente tratados
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Boas,Naiza V.; Casarin,Juliana; Caetano,Josiane; Gonçalves Junior,Affonso C.; Tarley,César R. T.; Dragunski,Douglas C.
Objetivou-se, neste trabalho, analisar a eficiência de resíduos de macadâmia (mesocarpo e endocarpo) com e sem modificações químicas na biossorção de íons cobre II. As modificações químicas no biossorvente foram realizadas com hidróxido de sódio (NaOH) e com NaOH mais ácido cítrico e comprovadas por espectroscopia na região do infravermelho, pela presença dos picos em 1710 e 1420 cm-1 como também pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) observando-se aumento da rugosidade na superfície. Os melhores resultados de biossorção foram para o mesocarpo modificado com NaOH, em pH igual a 5. O tempo de equilíbrio adsorvente-adsorbato foi de 140 min; além disto, o sistema seguiu um modelo cinético de pseudo-segunda ordem e a capacidade máxima de biossorção foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biossorção; Metais; Casca; Resíduo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200014

Biossorção de azul de metileno utilizando resíduos agroindustriais
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Honorato,Andressa C.; Machado,Jocasta M.; Celante,Gizele; Borges,Weslley G. P.; Dragunski,Douglas C.; Caetano,Josiane.
O presente trabalho avaliou a capacidade de adsorção do corante azul de metileno nos resíduos da palha de milho e da bainha do palmito pupunha in natura. A caracterização dos resíduos foi determinada utilizando-se a microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia na região do infravermelho a qual indicou a presença de grupos carboxílicos, hidroxila e carbonila. O tempo necessário para que o sistema atingisse o equilíbrio para ambos os resíduos foi de 240 min, seguindo uma cinética descrita pelo modelo de pseudo-segunda ordem. A capacidade máxima de adsorção foi de 102,8 mg g-1 para o resíduo da palha de milho, seguindo o modelo de isoterma de Langmuir e 50,9 mg g-1 para o resíduo de palmito pupunha, sendo que o modelo que melhor se ajusta foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluente; Corante; Palha de milho; Palmito pupunha.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700705