Data/hora: 09/06/2024 06:45:33

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Caracterização físico-química do filme de quitosana diluída em ácido acético para pulverização em plantas.
Autores: | PORTO, F. G. da S.; CAMPOS, A. D.; ANTUNES, I. F.; GARCIA.
Data: | 2021-08-26
Ano: | 2020
Palavras-chave: | Quitosana; Phaseolus Vulgaris; Pulverização; Radiação Solar.
Resumo: | Filmes de quitosana diluída em ácido acético autossuportados foram avaliados quanto às suas propriedades de fotoproteção, permeação ao vapor d?água e resistência à água e à degradação térmica. Soluções aquosas contendo 10,0; 3,0; 1,0 e 0,5 g L-1 de quitosana, pulverizadas sobre a superfície foliar de feijão, produziram bom recobrimento. Os filmes apresentaram estrutura semicristalina, estabilidade em água até sete dias após imersão, grau de inchamento de 400% em massa e permeabilidade ao vapor d?água de 12 g m-1 h-1. Os filmes foram termicamente estáveis até 300 °C e capazes de bloquear parcialmente as radiações UVC e UVB. A absortividade molar em função do comprimento de onda permite a formulação dos filmes com diferentes espessuras e concentrações, de acordo com o bloqueio de radiação ultravioleta desejada.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1678-2518

21981

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133873

Editor: | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2020.

Relação:

Embrapa Clima Temperado - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 333).

Formato: | 19 p.