Data/hora: 11/06/2024 11:19:04

Provedor de dados: 	190	
País: 	Brazil	
Título: 	Caracterização energética de pellets in natura e torrificados produzidos com madeira residual de Pinus

Energy characterization of fresh and torrified pellets produced from Pinus waste wood	
Autores: 	Protásio, Thiago de Paula; Trugilho, Paulo Fernando; de Siqueira, Humberto Fauller; de Melo, Isabel Cristina Nogueira Alves; Andrade, Carlos Rogério; Guimarães Junior, José Benedito.	
Data: 	2015-12-31	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Energia da Biomassa Florestal. Densificação; Tratamento térmico; Biomassa florestal; Energia Densification; Heat treatment; Forestry biomass; Energy.	
Resumo: 	O objetivo deste estudo foi avaliar pellets torrificados e in natura,produzidos a partir da madeira residual de Pinus, destinados ao uso bioenergético. A compactação da madeira residual de Pinus sp. oriunda de serraria foi realizada em uma peletizadora com matriz plana de 8 mm. As torrefações foram realizadas em forno elétrico, tipo mufla, estabilizado em temperaturas finais de 220 °C e 250 °C por 30 min. Foram determinadas as seguintes propriedades nos pellets: densidades aparente e energética unitárias, densidades a granel e energética do granel, composição química imediata (materiais voláteis, cinzas e carbono fixo), poder calorífico superior e umidade. Observou-se aumento do poder calorífico superior e redução do teor de umidade nos pellets torrificados, contudo, o ganho em valor calórico foi inferior à perda de massa dos pellets após a torrefação, reduzindo assim a densidade energética dos pellets. Os pellets in natura apresentam potencial de comercialização em países europeus, como Alemanha, Áustria e Suécia. A metodologia utilizada para torrefação não é indicada para o tratamento térmico de pellets. Porém, recomendam-se novas pesquisas sobre torrefação de pellets em uma faixa mais ampla de temperatura e tempo de residência, visando determinar parâmetros que otimizem as propriedade energéticas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/843

10.4336/2015.pfb.35.84.843	
Editor: 	Embrapa Florestas	
Relação: 	http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/843/456

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/downloadSuppFile/843/680

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/downloadSuppFile/843/681	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Brazilian Journal of Forestry Research; v. 35, n. 84 (2015): out./dez.; 435-442

Pesquisa Florestal Brasileira; v. 35, n. 84 (2015): out./dez.; 435-442

1983-2605

1809-3647	
Fonte: 	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0