Data/hora: 02/06/2024 16:33:39

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Influencia de los aclareos sobre la densidad básica y ancho de anillo de la madera de Pinus patula Schi. Et Cham	
Autores: 	Goche Télles, José Rodolfo.	
Data: 	2012-09-08	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Aclareos; Anillos de crecimiento; Calidad de estación; Densidad básica; Madera tardía; Doctorado; Forestal; Thinning; Growing rings; Site quality; Absolute wood density; Late wood.	
Resumo: 	Se evalúo el efecto de los aclareos sobre la densidad básica y ancho de anillos  de la madera de Pinus patula, proveniente de un bosque natural con dos  calidades de estación, y de una plantación forestal. Para tal efecto se colectaron  cilindros de madera a una altura de 1.30 m sobre el fuste. En cada muestra se  determinó el ancho de los anillos de crecimiento y la densidad básica. Los  resultados sobre densidad básica mostraron que la calidad de estación y el  aclareo en el bosque natural no influyeron significativamente sobre el  parámetro, presentando valores de 0.45 y 0.44 g cm-3 para una calidad de  estación alta, antes y después del aclareo respectivamente; por otro lado, en  condiciones de calidad de estación baja los valores fueron 0.47 y 0.44 g.cm-3  para antes y después de la intervención. En la plantación se observó un  comportamiento similar al del bosque natural, los valores, previo y posterior al  aclareo, fueron de 0.39 y de 0.41 g cm-3. Con respecto al ancho de anillos, sí  hubo diferencia significativa en la calidad de estación baja del bosque natural,  con un valor promedio de 3.26 mm antes y de 2.89 mm después del aclareo;  por el contrario, con una calidad de estación alta no se encontraron diferencias  significativas antes (2.52 mm) y después (2.20 mm) del aclareo. Por otro lado,  en la plantación forestal se observaron diferencias significativas en el ancho de  anillos, ya que antes del acareo el valor del parámetro fue de 7.36 mm, y de  4.83 mm  después de la intervención silvícola. El hecho de que el aclareo no  influyó sobre la densidad básica de la madera, se explica por la baja intensidad  de corta:15 % en el bosque natural y 10 % en la plantación; no obstante lo  anterior, el ancho de anillos resultó un parámetro sensible al aclareo.________Thinning effect was evaluated on absolute wood density and rings width of  Pinus patula at natural forest (low and high site quality) and plantation. Wood  cores were collected at 1.3 m height over steam. Each sample was analyzed in  wood density and growing ring width. Both, site quality and thinning did not  influence wood density. Absolute wood density values were 0.45 and 0.44 g cm-  3   for high site quality before and after thinning respectively. Meanwhile in low  site quality, before and after thinning, absolute wood density values were 0.47  and 0.44 g cm-3. Plantation results were similar as forest, absolute wood density  values were 0.39 and o.41 g cm-3 before and after thinning. About rings width,  there was statistical difference in low site quality of natural forest due to thinning,  average values of these were 3.26 mm and 2.89 mm before and after thinning.  On the other hand, high site quality didn’t promote statistical differences in ring  width before (2.52 mm) and after (2.20 mm) thinning. In plantation conditions  significant differences in ring width were showed, before thinning value was 7.36  and 4.83 mm before this silvicultural practice. The fact that thinning did not affect  wood density could be explained because of the low cutting intensity: 15% in  natural forest and 10% en plantation. Besides this, rings width seams to be a  sensitive parameter for thinning.	
Tipo: 	Tesis	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/1441