Data/hora: 16/06/2024 02:54:55

Provedor de dados: 	36	
País: 	Brazil	
Título: 	Durabilidade de madeira de eucalipto citriodora (Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill &amp;amp; L.A.S. Johnson) tratada com CCA em ambiente amazônico	
Autores: 	Araujo,Henrique José Borges de; Magalhães,Washington Luiz Esteves; Oliveira,Luís Cláudio de.	
Data: 	2012-03-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Preservação de madeira; Processo a vácuo e pressão; Espécies madeireiras amazônicas.	
Resumo: 	A intensa exploração econômica tem causado diminuição do estoque original das espécies madeireiras amazônicas, incluindo aquelas de alta durabilidade natural destinadas a usos em contato com o solo. A escassez dessas madeiras resulta na elevação do preço, inviabilizando economicamente seu uso, sendo uma alternativa a substituição por espécies plantadas de rápido crescimento tratadas com preservativos. Outra vantagem, além da econômica, de utilizar espécies plantadas em substituição às tradicionais é ambiental, pois reduzirá a pressão exploratória sobre aquelas. Este estudo teve por objetivo avaliar o grau de degradação biológica de madeira de eucalipto citriodora (Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill &amp;amp; L.A.S. Johnson) tratado por processo a vácuo e pressão com arseniato de cobre cromatado (CCA) e exposta em ensaio de campo em Rio Branco-AC. O ensaio foi implantado em maio de 2005 com estacas tratadas ou não com CCA. As variáveis avaliadas foram: 1) degradação por fungos, 2) degradação por cupins, e 3) região ou parte da peça afetada. A partir da terceira avaliação (47 meses de ensaio), 100% dos corpos de prova não tratados foram classificados com o grau de degradação máximo e, ao contrário, 100% dos tratados com CCA, decorridos 60 meses de ensaio, foram classificados com o grau mínimo. As partes não tratadas com maior e menor grau de degradação foram, respectivamente, o topo inferior e a parte aérea acima de 10 cm do solo. A degradação provocada por fungos foi levemente inferior à dos cupins. O ensaio aponta para a viabilidade técnica do uso de madeira tratada de eucalipto em substituição às espécies tradicionais da Amazônia.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672012000100006	
Editor: 	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia	
Relação: 	10.1590/S0044-59672012000100006	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Acta Amazonica  v.42 n.1 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess