Data/hora: 17/06/2024 07:21:15

Provedor de dados: | 36
País: | Brazil
Título: | Influência da estrutura anatômica de Brosimum rubescens Taub. Moraceae (Pau-rainha) no processo de microdistribuição do CCA -A
Autores: | SALES-CAMPOS,Ceci; MENDONÇA,Maria Silvia de; VIANEZ,Basílio Frasco.
Data: | 2001-12-01
Ano: | 2001
Palavras-chave: | Madeira da Amazônia; Brosimum rubescens; Estruturas anatômicas; Preservação da madeira; Tratabilidade; Absorção; Retenção; Penetração.
Resumo: | No presente estudo foi avaliada a tratabilidade da espécie madeireira Brosimum rubescens Taub., Moraceae (pau-rainha), da região amazônica. Os testes foram feitos em três diferentes alturas (base, meio e ápice do fuste), com preservante CCA, tipo A, a 2% de concentração, utilizando-se o processo de impregnação sob pressão, através do método de célula cheia "Bethell". Os dados mostraram que o grau de tratabilidade do alburno é "moderadamente difícil" enquanto que o cerne é "refratário". Os resultados de absorção das toras estudadas nas diferentes alturas da árvore não apresentaram diferença significativa. Houve diferença significativa entre cerne e alburno, com intervalos de retenção de 7,95 a 8,84 kg/m3 para o alburno e de 0,13 a 0,27 kg/m3 para o cerne. Embora os vasos sejam considerados estruturas de maior importância em relação a condução, as fibras obtiveram papel relevante no processo de distribuição do preservante. O raio e o parênquima axial, mesmo no alburno, apresentaram-se ineficientes quanto a condução, devido a deposições de extrativos presentes nesses elementos. Os resultados sugerem que a refratabilidade do cerne, bem como a permeabilidade limitada do alburno desta espécie está relacionada com o conteúdo de extrativos presentes na madeira e, em especial, devido à presença de tiloses nos vasos.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672001000400615
Editor: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Relação: | 10.1590/1809-43922001314631
Formato: | text/html
Fonte: | Acta Amazonica  v.31 n.4 2001
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess