Data/hora: 05/06/2024 05:25:29

Provedor de dados: 	45	
País: 	Brazil	
Título: 	Biocompatibilidade e comportamento de compósitos de hidroxiapatita em falha óssea na ulna de coelhos	
Autores: 	Vital,C.C.; Borges,A.P.B.; Fonseca,C.C.; Tsiomis,A.C.; Carvalho,T.B.; Fontes,E.B.; Sena,M.P.; Fófano,G.	
Data: 	2006-04-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Coelho; Biomaterial; Hidroxiapatita; Substituto ósseo.	
Resumo: 	Avaliaram-se os compósitos de hidroxiapatita sintética e carbono (HAC) e hidroxiapatita sintética, carbono e fosfato biácido de sódio (HACF), ambos na forma sólida, como substituto ósseo em 36 coelhos adultos. Após protocolos anestésico e cirúrgico habituais, retirou-se um fragmento de aproximadamente 2cm de comprimento no terço médio da ulna esquerda. Os animais do grupo 1 receberam, em cada falha provocada, blocos de HAC e HACF, e os do grupo 2 somente HAC. Os do grupo 3 não receberam tratamento. Os animais foram submetidos a avaliações clínicas e radiológicas nos dias 8, 15, 30, 60, 120 e 180 de pós-operatório. Nas mesmas datas, dois animais de cada grupo foram sacrificados e deles colheu-se material para histologia. Observou-se evolução normal da regeneração óssea em todos os animais, sendo mais precoce nos dos grupos que receberam os compósitos. O uso de HAC e HACF na ulna de coelho mostrou-se um método eficiente, não apresentando sinais de infecção e nem evidência de rejeição.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352006000200005	
Editor: 	Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária	
Relação: 	10.1590/S0102-09352006000200005	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.58 n.2 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess