Data/hora: 05/06/2024 18:44:04

Provedor de dados: 	45	
País: 	Brazil	
Título: 	Matriz porosa do BV60S no tratamento de defeitos ósseos críticosem rádios de cães	
Autores: 	Alves,E.G.L.; Serakides,R.; Rosado,I.R.; Varon,J.A.C.; Paez,O.L.A.; Machado,F.N.; Fukushima,F.B.; Pereira,M.M.; Rezende,C.M.F.	
Data: 	2015-08-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Cão; Regeneração óssea; Ortopedia; Biomateriais.	
Resumo: 	O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da matriz porosa do biovidro de composição molar 60% SiO2 - 36% CaO - 4% P2O5 (BV60S) no tratamento de defeitos ósseos críticos de cães. Foram utilizados 20 cães, machos, sem raça definida, com dois anos e massa corporal média de 25kg. Foram constituídos três grupos experimentais: defeitos ósseos preenchidos com BV60S (BV), com osso autógeno (C+) e defeitos não preenchidos (C-). A regeneração óssea foi avaliada por meio de exames radiográficos, densitométricos e histomorfométricos ao longo de 90 dias. A matriz do BV60S mostrou rápida reabsorção com redução média de 12,62% a cada 15 dias. A regeneração foi completa no grupo C+ e incompleta nos grupos BV e C-, aos 90 dias. A área de neoformação óssea foi semelhante entre os grupos BV e C-, em todos os tempos estudados. Conclui-se que a matriz porosa do BV60S possui rápida reabsorção, não sendo eficiente no tratamento de defeitos ósseos críticos em rádios de cães.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352015000400993	
Editor: 	Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária	
Relação: 	10.1590/1678-4162-7744	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.67 n.4 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess