Data/hora: 01/06/2024 02:34:45

Provedor de dados: | 45
País: | Brazil
Título: | Matriz porosa do BV60S no tratamento de defeitos ósseos críticosem rádios de cães
Autores: | Alves,E.G.L.; Serakides,R.; Rosado,I.R.; Varon,J.A.C.; Paez,O.L.A.; Machado,F.N.; Fukushima,F.B.; Pereira,M.M.; Rezende,C.M.F.
Data: | 2015-08-01
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Cão; Regeneração óssea; Ortopedia; Biomateriais.
Resumo: | O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da matriz porosa do biovidro de composição molar 60% SiO2 - 36% CaO - 4% P2O5 (BV60S) no tratamento de defeitos ósseos críticos de cães. Foram utilizados 20 cães, machos, sem raça definida, com dois anos e massa corporal média de 25kg. Foram constituídos três grupos experimentais: defeitos ósseos preenchidos com BV60S (BV), com osso autógeno (C+) e defeitos não preenchidos (C-). A regeneração óssea foi avaliada por meio de exames radiográficos, densitométricos e histomorfométricos ao longo de 90 dias. A matriz do BV60S mostrou rápida reabsorção com redução média de 12,62% a cada 15 dias. A regeneração foi completa no grupo C+ e incompleta nos grupos BV e C-, aos 90 dias. A área de neoformação óssea foi semelhante entre os grupos BV e C-, em todos os tempos estudados. Conclui-se que a matriz porosa do BV60S possui rápida reabsorção, não sendo eficiente no tratamento de defeitos ósseos críticos em rádios de cães.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352015000400993
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária
Relação: | 10.1590/1678-4162-7744
Formato: | text/html
Fonte: | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.67 n.4 2015
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess