Data/hora: 06/06/2024 04:20:38

Provedor de dados: 	45	
País: 	Brazil	
Título: 	Emprego experimental da placa de compósito poli-hidroxibutirado/hidroxiapatita na fixação femoral em gatos	
Autores: 	Alves,E.G.L.; Rezende,C.M.F.; Oliveira,H.P.; Borges,N.F.; Mantovani,P.F.; Rosado,I.R.	
Data: 	2010-10-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Gato; Biomateriais; Poli-hidroxibutirato/hidroxiapatita; Osteossíntese.	
Resumo: 	Avaliou-se o compósito de poli-hidroxibutirado (PHB) 70% e hidroxiapatita (HA) 30% na forma de placas para fixação óssea em gatos. Foram usadas placas do compósito com 60mm de comprimento por 10mm de largura e espessura variando de 3mm no centro a 5mm nas extremidades, com seis orifícios. A placa do compósito foi empregada na fixação de osteotomia de fêmur em quatro gatos, totalizando seis intervenções. Verificou-se a ruptura de cinco placas (83,3%) até o quarto dia e de uma placa (16,7%) aos 21 dias, quando se observou um calo ósseo exuberante. O resultado da implantação da placa no gato mostrou que o compósito não possui resistência suficiente para ser empregado como placas de fixação de fêmur em gatos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352010000500015	
Editor: 	Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária	
Relação: 	10.1590/S0102-09352010000500015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.62 n.5 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess