Data/hora: 01/06/2024 02:43:49

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Celulose monossulfito a partir de Bambusa vulgaris schrad
Autores: | Azzini,Anísio; Nagai,Violeta; Ciamarello,Dirceu.
Data: | 1979-01-01
Ano: | 1979
Resumo: | Em condições de laboratório foram produzidas pastas celulósicas pelo processo alcalino monossulfito, com várias concentrações dos reagentes químicos, sulfito de sódio e licor-verde sulfato. As propriedades dessas celuloses foram comparadas com aquelas da celulose obtida pelo processo sulfato (kraft) de uso generalizado pela indústria de celulose e papel. As características físico-mecânicas e ópticas das celuloses monossulfito e sulfato foram satisfatórias e semelhantes, com exceção da resistência ao rasgo, que na celulose sulfato foi maior. Os cavacos utilizados, nas dimensões de 5,5 x 0,8 x 0,5cm, respectivamente para comprimento, largura e espessura, foram adequados ao processo sulfato e inadequados às condições do processo monossulfito, que produziu celulose com menor rendimento depurado, maior porcentagem de rejeitos e maior teor de lignina residual nas fibras, determinado pelo número kappa. A densidade básica e as dimensões das fibras variaram no sentido radial do colmo, principalmente a densidade básica, cujos valores decresceram acentuadamente da camada externa para a interna.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051979000100014
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051979000100014
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.38 n.1 1979
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess