Data/hora: 01/06/2024 00:45:21

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Caracterização tecnológica de híbridos de sisal	
Autores: 	Azzini,Anisio; Ciaramello,Dirceu; Salgado,Antonio Luiz de Barros; Zullo,Marco Antonio Teixeira.	
Data: 	1989-01-01	
Ano: 	1989	
Palavras-chave: 	Agave; Sisal; Fibras; Celulose.	
Resumo: 	No presente estudo procedeu-se à caracterização tecnológica de alguns híbridos de sisal em comparação com a espécie comum (Agave sisalana Perr.), colhidos no Centro Experimental de Campinas em 1987. A densidade básica (0,172 a 0,249g/cm³) e o teor de matéria seca (16,91 a 24,82%) cresceram da base para a extremidade das folhas de sisal, contrastando com os teores de fibra têxtil (37,71 a 23,43%) e celulósica (21,75 a 14,56%), que decresceram a partir da base das folhas. As fibras celulósicas na base das folhas foram mais curtas; com maior lúmen e menor parede celular. O comprimento das fibras celulósicas do sisal comum (2,63mm) foi maior que os híbridos (1,39 a 2,09mm): estes não apresentaram superioridade tecnológica em relação ao sisal comum.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051989000100011	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87051989000100011	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.48 n.1 1989	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess