Data/hora: 09/06/2024 04:04:16

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Complicações determinadas por placas de cloreto de polivinila (PVC) na estabilização da porção cervical caudal da coluna vertebral de cães
Autores: | Arias,Mônica Vicky Bahr; Matera,Júlia Maria; Reis,Antônio Carlos Faria dos; Ideriha,Nilce Marzolla.
Data: | 2003-12-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Cães; Cirurgia; Afecções da coluna vertebral; Cloreto de polivinila.
Resumo: | Em 10 cães com peso médio de 14,6kg, as vértebras cervicais 5 e 6 foram cirurgicamente desestabilizadas através da secção do disco intervertebral e, em seguida, estabilizadas com placas ortopédicas confeccionadas com PVC de 2mm de espessura, para após 180 dias, proceder-se ao estudo histológico do tecido ósseo e conjuntivo circunvizinho. Constatou-se que o PVC causou alterações ósseas que podem ter favorecido o afrouxamento dos parafusos e a falha do implante. O material induziu ainda à formação de granuloma de corpo estranho e a reações inflamatórias locais que podem ter causado degradação do material implantado. Assim, placas de PVC, apesar de proporcionarem estabilidade e alinhamento da coluna vertebral, não satisfazem a maioria das propriedades necessárias a um biomaterial, não sendo recomendadaa a sua utilização em ortopedia veterinária.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000600015
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782003000600015
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.33 n.6 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess