Consulta: subjectFacets:"Poli-hidroxibutirato/hidroxiapatita"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 01/06/2024 01:09:19

Emprego experimental da placa de compósito poli-hidroxibutirado/hidroxiapatita na fixação femoral em gatos
Provedor de dados: 45
Autores: Alves,E.G.L.; Rezende,C.M.F.; Oliveira,H.P.; Borges,N.F.; Mantovani,P.F.; Rosado,I.R.
Avaliou-se o compósito de poli-hidroxibutirado (PHB) 70% e hidroxiapatita (HA) 30% na forma de placas para fixação óssea em gatos. Foram usadas placas do compósito com 60mm de comprimento por 10mm de largura e espessura variando de 3mm no centro a 5mm nas extremidades, com seis orifícios. A placa do compósito foi empregada na fixação de osteotomia de fêmur em quatro gatos, totalizando seis intervenções. Verificou-se a ruptura de cinco placas (83,3%) até o quarto dia e de uma placa (16,7%) aos 21 dias, quando se observou um calo ósseo exuberante. O resultado da implantação da placa no gato mostrou que o compósito não possui resistência suficiente para ser empregado como placas de fixação de fêmur em gatos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gato; Biomateriais; Poli-hidroxibutirato/hidroxiapatita; Osteossíntese.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352010000500015